### Ausschreibungstexte für das TTE Öko-Bodensystem

### TTE®-Bauweise Pflaster 2

für Pkw- und geringen Schwerlastverkehr (entspricht RStO BKL V/VI)

Ausschreibungstexte sind auch online verfügbar unter www.tte.eu

04/2013

Grundposition	ZZ: 1

Pos. 1		Bodenabtrag t = 30cm* lagern / entsorgen*

Boden abtragen, höhen- und profilgerecht lösen, fördern und Mutterboden für 			spätere Herstellung einer reinigungsaktiven Tragschicht lagern / entsorgen (bei 			Verwendung einer einbaufertigen Mischung / Schottertragschicht)*.

Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300. Abtragtiefe 30 cm*. Förderweg bis 100 m*.

Überschüssiges Material entsorgen.

m3__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition	ZZ: 1.1

Pos. 2  		Grasnarbe / Oberboden abtragen t = 25 cm*

Alternativ bei Ausführung einer direkt eingearbeiteten (geeggten) reinigungsaktiven 		Tragschicht.

Grasnarbe / Oberboden abtragen (t = 25 cm*) lösen, fördern und lagern.

Überschüssiges Material entsorgen.

m3__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 3		überschüssigen Oberboden abfahren

Überschüssigen Oberboden aufladen und abfahren. Aushubmaterial entsorgen.

m3__________ EP €_________ GP €___________

Grundposition	ZZ: 1

Pos.4		Planum herstellen

Planum herstellen, Sohle nach Bodenabtrag planieren, Bodenklasse 3-5 nach

DIN 18300, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung  			innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm. Kettenfahrzeuge 		sind bevorzugt zu verwenden. Baugrund verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ≥ 90%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 10 MN/m².

kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.

Kf-Wert ist im Vorfeld mit einer Eignungsprüfung durch ein unabhängiges 			Bodenlabor nachzuweisen.* Verdichtung und kf-Wert sind durch 				Eigenüberwachungsprüfung nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition	ZZ: 1.1

Pos.5		Planum (Oberboden) herstellen

Alternativ bei Ausführung einer direkt eingearbeiteten (geeggten) reinigungsaktiven 		Tragschicht.

Planum herstellen, verbleibenden Oberboden nach Bodenabtrag planieren,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m 		langen Messstrecke nicht größer als 2 cm.

Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu verwenden.

kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.

Kf-Wert ist im Vorfeld mit einer Eignungsprüfung durch ein unabhängiges 			Bodenlabor nachzuweisen.* Kf-Wert ist durch Eigenüberwachungsprüfung

nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 6	Tiefboard T= 80x250 mm*

Randeinfassung für Kunststoffgitterbelag aus Beton-Tiefbordsteinen

DIN 483 Form T 80x250 mm*, Bettung auf 15 cm Beton C15 mit beidseitiger 			Rückenstütze nach DIN 18318.

m__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 7	Tiefboard schneiden

Längenanpassung der Randeinfassung durch Schneiden der Beton-Tiefbordsteine,

Schnittführung gerade*.

m__________ EP €_________ GP €___________

Grundposition	ZZ: 1

Pos. 8 		Schottertragschicht, d = 15-20 cm*

Tragschicht für Kunststoffgitterbelag aus Schotter der Körnung 0-32 / 0-45 mm

liefern und auf Planum herstellen. Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die 			Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“

(Tab. 6, Abb. 8 / Tab. 7, Abb. 9), kf  ≥ 1 x 10-5 m/s.

Schichtdicke 15-20 cm*, gemessen in eingebautem, verdichtetem Zustand.

Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung max. 2 cm Spalt

innerhalb einer 4 m langen Messstrecke.

Tragschicht verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr  ca. 95%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 20 MN/m².

Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer Eignungsprüfung durch ein 			unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Verdichtung und kf-Wert sind beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung nach

ZTV E-Stb zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition 	ZZ: 1.1

Pos. 9		reinigungsaktive Tragschicht direkte Einarbeitung (Eggen)

Alternativ bei Herstellung einer reinigungsaktiven Tragschicht durch direkte 			Einarbeitung.

Reinigungsaktive Tragschicht für Kunststoffgitterbelag herstellen, aus

75 Vol.-% Schotter der Körnung 2-16 mm / 2-32 mm,

25 Vol.-% Oberboden der Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 4, Abb. 7),

kf  ≥ 1 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke 20-25 cm*, gemessen in eingebautem, verdichtetem Zustand. 			Schottergemisch 2-16 mm / 2-32 mm liefern, aufbringen (über Kopf verteilen) und 		abziehen. Bodenschichten ca. 25-30 cm * tief eggen/fräsen (Schottergemisch

19-22 cm* + Oberboden 6-8 cm*) mit geeigneter Egge/Fräse.

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,

Abweichung max. 2 cm Spalt innerhalb einer 4 m langen Messstrecke. 				Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu verwenden.

Reinigungsaktive Tragschicht verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ≥ 93% ≤ 95%,

Verformungsmodul Ev2 ≥ 20 MN/m².

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Verdichtung und kf-Wert sind beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung nach

ZTV E-Stb zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition 	ZZ: 1.2

Pos. 10		reinigungsaktive Tragschicht Baustellenmischung

Alternativ bei Herstellung einer reinigungsaktiven Tragschicht, wenn eine direkte 		Einarbeitung topografisch bedingt oder durch das Fehlen geeigneter Maschinen 		nicht erfolgen kann.

Reinigungsaktive Tragschicht als Baustellenmischung für Kunststoffgitterbelag

homogen mischen, auf Planum der Pos. 4 herstellen und verdichten, aus

75 Vol.-% Schotter der Körnung 2-32 mm / 2-45 mm,

25 Vol.-% Oberboden der Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 4, Abb. 7),

kf  ≥ 1 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke 20-25 cm*, gemessen in eingebautem, verdichtetem Zustand. 			Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,

Abweichung max. 2 cm Spalt innerhalb einer 4 m

langen Messstrecke. Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu verwenden. 				Reinigungsaktive Tragschicht verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ≥ 93% ≤ 95%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 20 MN/ m².

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Verdichtung und kf-Wert sind beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung nach

ZTV E-Stb zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition 	ZZ: 1.3

Pos. 11		reinigungsaktive Tragschicht einbaufertig liefern, einbauen

Alternativ bei Verwendung einer reinigungsaktiven Tragschicht, wenn eine direkte 		Einarbeitung oder Baustellenmischung aufgrund fehlender Eignung des vorhanden 		Oberbodens oder geeigneter Maschinen nicht erfolgen kann.

Fertig gemischte reinigungsaktive Tragschicht für Kunststoffgitterbelag

liefern und auf Planum der Pos. 4 einbauen, aus

75 Vol.-% Schotter der Körnung 2-32 mm/ 2-45 mm

25 Vol.-% gesiebtem Oberboden der Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915,

Maschenweite 20 mm.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 4, Abb. 7),

kf  ≥ 1 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke 20-25 cm*, gemessen in eingebautem, verdichtetem Zustand, 			zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung max. 2 cm Spalt 			innerhalb einer 4 m langen Messstrecke.

Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu verwenden.

Reinigungsaktive Tragschicht verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ≥ 93% ≤ 95%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 20 MN/m².

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Verdichtung und kf-Wert sind beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung nach

ZTV E-Stb zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 12		Feinnetz als Verlegehilfe

Feinnetz als Verlegehilfe liefern und fach - und plangemäß auf der Bettung auslegen.

Feinnetz aus wasserdurchlässigem Kunststoffgewebe (Fabrikat HÜBNER-LEE). 			Überlappung mind. 30 cm.

m __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 13		Kunststoffgitterbelag, verminderte Tragschicht

Kunststoffgitterbelag aus Recycling-Mischkunststoff, geeignet für eine verminderte 		Tragschicht (15-25 cm) mit umlaufendem massivem Verbund liefern und einbauen, 		inkl. abrütteln der fertig verlegten und verfüllten Fläche.

Herstellerangaben sind zu beachten.

Fabrikat: TTE®-MultiDrain PLUS

Farbe: grau

Format: 800 mm x 400 mm x 60 mm

Gewicht: ca. 8,5 kg (ca. 26 kg/m²)

Wandstärke: 14 mm Oberseite, 15 mm

Verbund: verzahntes Nut-Feder-System

Hersteller:		HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:		info@huebner-lee.de

Internet:	www.tte.eu

Von der bereits verlegten Fläche aus verlegen. Verlegen im Verband, 					Seitenversatz quer zur Fahrtrichtung, breite Auflagefläche nach unten.

In Einfassungsbereichen Dehnfugen aus EPDM-Einstreugranulat /					gewaschenem Sand 0/2 mm* herstellen, Dehnfugenbreite: ___ cm*.

Verlegehöhe: Elemente 1,5 - 2 cm über Anschlusshöhen (vor dem Abrütteln).

Bettung aus Splitt der Körnung 2-5 mm / 0-5 mm (Feinanteil < 0,063 mm ≤ 5 M.-%), 		Schichtdicke 3-5 cm.

Lieferung, Material, Herstellung und Profilierung der Bettung einkalkulieren.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 14		Pflastersteine in Kammern einsetzen

Parallel zum Verlegevorgang, die Kunststoff-Gitterelemente,

vor dem Setzen, mit TTE®-Pflastersteinen füllen.

Fabrikat: TTE®-Pflastersteine

Farbe: hellgrau / rubinrot / anthrazit*

Abmessung: 74 mm x 74 mm x 48 mm

Hersteller: HÜBNER-LEE

100 Pflastersteine entsprechen 1m².

St. __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 15		Kunststoffgitterbelag schneiden

Anschlüsse für Kunststoffgitterbelag durch Schneiden der Kunststoff-Gitterelemente 		in unverfülltem Zustand. Geeignete Geräte nach Schnittführung:

gerade - mit hartmetallbestücktem Kreissägeblatt,

rund – mit Stichsäge.

m__________ EP €_________ GP €___________

* kursiv gedruckte Textelemente sind individuell bzw. der örtlichen Situation anzupassen