### Ausschreibungstexte für das TTE Öko-Bodensystem

### TTE®-Bauweise Grün 2

für Pkw- und gelegentlichen Schwerlastverkehr (entspricht RStO BKL V/VI)

Ausschreibungstexte sind auch online verfügbar unter www.tte.eu

04/2013

Grundposition	ZZ: 1

Pos. 1		Grasnarbe / Oberboden abtragen t = 15 cm*

Grasnarbe/ Oberboden abtragen (t = 15 cm) lösen, fördern und lagern.

Überschüssiges Material entsorgen.

m3__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition	ZZ: 1.1

Pos. 2		Bodenabtrag t = 30cm* lagern / entsorgen*

Alternativ bei Ausführung einer Baustellenmischung oder Verwendung einer

einbaufertigen Vegetationstragschicht.

Boden abtragen, höhen- und profilgerecht lösen, fördern und Mutterboden für

spätere Herstellung einer Vegetationstragschicht lagern / entsorgen (bei

Verwendung einer einbaufertigen Mischung)*, Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300, 		Abtragtiefe 30 cm*. Förderweg bis 100 m*. Überschüssiges Material entsorgen.

m3__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 3		überschüssigen Oberboden abfahren

Überschüssigen Oberboden aufladen und abfahren. Aushubmaterial entsorgen.

m3__________ EP €_________ GP €___________

Grundposition	ZZ: 1

Pos.4		Planum (Oberboden) herstellen

Planum herstellen, verbleibenden Oberboden nach Bodenabtrag planieren,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer

4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm.

Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu verwenden.

kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.

Kf-Wert ist im Vorfeld mit einer Eignungsprüfung durch ein unabhängiges 			Bodenlabor nachzuweisen.* Kf-Wert ist durch Eigenüberwachungsprüfung

nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition	ZZ: 1.1

Pos.5		Planum herstellen

Alternativ bei Ausführung einer Baustellenmischung oder Verwendung einer

einbaufertigen Vegetationstragschicht.

Planum herstellen, Sohle nach Bodenabtrag planieren, Bodenklasse 3-5 nach 			DIN 18300, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung  			innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm.

Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu verwenden. Baugrund verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ≥ 90%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 10 MN/m².

kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.

Kf-Wert ist im Vorfeld mit einer Eignungsprüfung durch ein unabhängiges 			Bodenlabor nachzuweisen.* Verdichtung und kf-Wert sind durch 				Eigenüberwachungsprüfung nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 6	Tiefboard T = 8x25 cm*

Randeinfassung für Kunststoffgitterbelag aus Beton-Tiefbordsteinen

DIN 483 Form T 8x25 cm*, Bettung auf 15 cm Beton C15 mit beidseitiger

Rückenstütze nach DIN 18318.

m__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 7	Tiefboard schneiden

Längenanpassung der Randeinfassung durch Schneiden der Beton-Tiefbordsteine, 		Schnittführung gerade*.

m__________ EP €_________ GP €___________

Grundposition 	ZZ: 1

Pos. 8		Vegetationstragschicht, direkte Einarbeitung (Eggen)

Vegetationstragschicht für Kunststoffgitterbelag durch direkte Einarbeitung in den 		Oberboden herstellen, aus

60 Vol.-% Schotter der Körnung 2-16 mm / 2-32 mm,

40 Vol.-% Oberboden der Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 4, Abb. 7),

kf  ≥ 1 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke 20-25 cm*, gemessen in eingebautem, verdichtetem Zustand. 			Schottergemisch 2-16 mm / 2-32 mm liefern, auf Oberbodenplanum aufbringen

(über Kopf verteilen) und abziehen. Bodenschichten ca. 25-30 cm* tief 				eggen/fräsen (Schottergemisch 15-18 cm*+ Oberboden 10-12 cm*) mit geeigneter 		Egge/Fräse.

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,

Abweichung max. 2 cm Spalt innerhalb einer 4 m langen Messstrecke.

Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu verwenden.

Vegetationstragschicht verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ≥ 93% ≤ 95%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 20 MN/m².

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Verdichtung und kf-Wert sind beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung 			nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition 	ZZ: 1.1

Pos. 9		Vegetationstragschicht, Baustellenmischung

Alternativ, wenn eine direkte Einarbeitung topografisch bedingt oder durch das 			Fehlen	geeigneter Maschinen nicht erfolgen kann.

Vegetationstragschicht für Kunststoffgitterbelag als Baustellenmischung

homogen mischen, einbauen und verdichten, aus

60 Vol.-% Schotter der Körnung 2-32 mm / 2-45 mm,

40 Vol.-% Oberboden der Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 4, Abb. 7),

kf  ≥ 1 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke 20-25 cm*, gemessen in eingebautem, verdichtetem Zustand,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung max. 2 cm Spalt 			innerhalb einer 4 m langen Messstrecke. Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu 			verwenden. Vegetationstragschicht verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ≥ 93% ≤ 95%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 20 MN/m².

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Verdichtung und kf-Wert sind beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung 			nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition 	ZZ: 1.2

Pos. 10		Vegetationstragschicht, einbaufertig liefern, einbauen

Alternativ, wenn eine direkte Einarbeitung oder Baustellenmischung aufgrund

fehlender Eignung des vorhanden Oberbodens oder geeigneter Maschinen 			nicht erfolgen kann.

Einbaufertige Vegetationstragschicht für Kunststoffgitterbelag liefern und

auf Planum der Pos. 4 einbauen, aus

60 Vol.-%  Schotter der Körnung 2-32 mm / 2-45 mm,

40 Vol.-% gesiebtem Oberboden der Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915,

Maschenweite 20 mm.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 4, Abb. 7),

kf  ≥ 1 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke 20-25 cm*, gemessen in eingebautem, verdichtetem Zustand,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,

Abweichung max. 2 cm Spalt innerhalb einer 4 m langen Messstrecke.

Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu verwenden.

Vegetationstragschicht verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ≥ 93% ≤ 95%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 20 MN/m².

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Verdichtung und kf-Wert sind beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung 			nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Grundposition 	ZZ: 2

Pos. 11		Bettung mit Zuschlagsstoffen

Bettung aus Splitt-Oberboden-Gemisch mit Zuschlagsstoffen liefern,

einbauen und abziehen, aus

40 Vol.-% Splitt der Körnung 2-5 mm,

20 Vol.-% Lava der Körnung 2-4 mm,

20 Vol.-% gesiebtem Oberboden der

Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915, Maschenweite 5 mm,

20 Vol.-% Fertigkompost.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 11, Abb. 11),

kf -Wert ≥ 5 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke ca. 3-5 cm.

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

kf-Wert ist beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung

nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition 	ZZ: 2.1

Pos. 12		Bettung Splitt-Oberboden-Gemisch

Bettung aus Splitt-Oberboden-Gemisch liefern, einbauen und abziehen, aus

60 Vol.-% Splitt der Körnung 2-5 mm,

40 Vol.-% gesiebtem Oberboden der Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915, 			Maschenweite 5 mm.

Düngung 50 g/m² N-Basis vor Verlegung

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 11, Abb. 11),

kf -Wert ≥ 5 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke ca. 3-5 cm.

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

kf-Wert ist beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung

nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 13		Feinnetz als Verlegehilfe

Feinnetz als Verlegehilfe liefern und fach - und plangemäß auf der Bettung auslegen.

Feinnetz aus wasserdurchlässigem, durchwurzelbarem Kunststoffgewebe

(Fabrikat HÜBNER-LEE). Überlappung mind. 30 cm.

m __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 14		Kunststoffgitterbelag, verminderte Tragschicht

Kunststoffgitterbelag aus Recycling-Mischkunststoff, geeignet für eine verminderte 		Tragschicht (15-25 cm) mit umlaufendem massivem Verbund liefern und einbauen, 		inkl. abrütteln der fertig verlegten und verfüllten Fläche.

Herstellerangaben sind zu beachten.

Fabrikat: TTE®-MultiDrain PLUS

Farbe: grau

Format: 800 mm x 400 mm x 60 mm

Gewicht: ca. 8,5 kg (ca. 26 kg/m²)

Wandstärke: 14 mm Oberseite, 15 mm

Verbund: verzahntes Nut-Feder-System

Hersteller:		HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:	info@huebner-lee.de

Internet:	www.tte.eu

Von der bereits verlegten Fläche aus verlegen. Verlegen im Verband, 					Seitenversatz quer zur Fahrtrichtung, breite Auflagefläche nach unten.

In Einfassungsbereichen Dehnfugen aus Füllsubstrat herstellen,

Dehnfugenbreite: ___ cm*.

Verlegehöhe: Elemente 1,5 - 2 cm über Anschlusshöhen (vor dem Abrütteln).

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 15		Kunststoffbelag schneiden

Anschlüsse für Kunststoffgitterbelag durch Schneiden der Kunststoff-Gitterelemente 		in unverfülltem Zustand. Geeignete Geräte nach Schnittführung:

gerade - mit hartmetallbestücktem Kreissägeblatt,

rund – mit Stichsäge.

m__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 16		Stellplatzmarkierung

Einsetzen von Markierungssteinen in die unverfüllten Kammern als Stellplatzmarkierung 		im Kunststoffgitterbelag. (z.B. 4 m langer Markierungsstreifen ab Fahrgasse).

Fabrikat: TTE®-Pflastersteine

Farbe: hellgrau / rubinrot / anthrazit*

Abmessung: 74 mm x 74 mm x 48 mm

Hersteller: HÜBNER-LEE

Markierungsstreifen: vierreihig (begehbar) = 40 Stk./lfm.

m __________ EP €_________ GP €___________

Grundposition 	ZZ: 3

Pos. 17		Kunststoffgitterbelag verfüllen (mit Zuschlagsstoffen) und auskehren

Verfüllung des Kunststoffgitterbelags (mit Zuschlagsstoffen) über Kopf,

mit Substrat aus:

40 Vol.-% gesiebtem Oberboden der

Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915, Maschenweite 5 mm,

20 Vol.-% gewaschenem Sand 0-2 mm,

20 Vol.-% Lava 2-4 mm,

20 Vol.-% Fertigkompost.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 11, Abb. 11),

kf -Wert ≥ 5 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Kf-Wert ist beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung

nach ZTV E-StB zu belegen.*

Geeignet sind Fertiger, alternativ Kompakt- und Kleinlader bis 7,5 t (Schaufel ohne 		Zähne). Stellplatzmarkierungen vor dem Verfüllen abdecken. Kammern der befüllten 		Kunststoffgitterelemente bis 2 cm unter Gitteroberkante mit geeigneter 				Kehrmaschine auskehren.

Effektiver Materialbedarf bis Gitteroberkante [m³] = Fläche [m²] x 0,03 m.

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition 	ZZ: 3.1

Pos. 18		Kunststoffgitterbelag verfüllen und auskehren

Verfüllung des Kunststoffgitterbelags über Kopf, mit Substrat aus:

70 Vol.-% gesiebtem Oberboden der

Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915, Maschenweite 5 mm,

30 Vol.-% Sand gewaschen 0-2 mm.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 11, Abb. 11),

kf -Wert ≥ 5 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Kf-Wert ist beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung

nach ZTV E-StB zu belegen.*

Einmischen von Depotdünger 50 g/m². Geeignet sind Fertiger, alternativ Kompakt- 		und Kleinlader bis 7,5 t (Schaufel ohne Zähne). Stellplatzmarkierungen vor dem 		Verfüllen abdecken. Kammern der befüllten Kunststoffgitterelemente bis 2 cm unter 		Gitteroberkante mit geeigneter Kehrmaschine auskehren.

Effektiver Materialbedarf bis Gitteroberkante [m³] = Fläche [m²] x 0,03 m.

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 19		Kunststoffgitterbelag ansähen 25 g/m²

Ansaat des Kunststoffgitterbelags mit Saatgutmischung

RSM 5.1 „Parkplatzrasen“ oder alternativ 7.2 „Landschaftsrasen“ (Trockenlagen)*,

Saatgutmenge 25 g/m².

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 20		Ansaatfläche bewässern

Bewässerung der Ansaatflächen,

Menge je Arbeitsgang bis zum Auflaufen: 7 l/m²,

Menge je Arbeitsgang nach dem Auflaufen: 15 l/m².

Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden*.

10* Arbeitsgänge zu je ______m².

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 21		Kunststoffgitterbelag mähen

Mähen von begrünten Kunststoffgitterbelägen,

Wuchshöhe 6 bis 10 cm,

Schnitthöhe: 4 cm,

Schnittgut entsorgen.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 22		Nachsaat 15-20 g/m²

Nach erstem Winter, im Frühjahr (Mai) nachsähen, mit Saatgutmischung

RSM 5.1 „Parkplatzrasen“ oder 7.2 „Landschaftsrasen“ (Trockenlagen)*,

Saatgutmenge 15-20 g/m².

m²__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 23		Nachsaat bewässern

Bewässerung der Nachsaatflächen.

Menge je Arbeitsgang bis zum Auflaufen: 7 l/m²,

Menge je Arbeitsgang nach dem Auflaufen: 15 l/m².

Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden*.

m²__________ EP €_________ GP €___________

* kursiv gedruckte Textelemente sind individuell bzw. der örtlichen Situation anzupassen