### Ausschreibungstexte für das TTE Öko-Bodensystem

### TTE®-Bauweise Pflaster 3

für Pkw- und erhöhten Schwerlastverkehr bis 40 t (entspricht RStO BKL IV/V)

Ausschreibungstexte sind auch online verfügbar unter www.tte.eu

04/2013

Pos. 1		Bodenabtrag t = 40cm* lagern / entsorgen*

Boden abtragen, höhen- und profilgerecht lösen, fördern und Mutterboden für 			spätere Herstellung einer reinigungsaktiven Tragschicht lagern / entsorgen

(bei Verwendung einer gelieferten Fertigmischung o. Schottertragschicht)*. 			Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300 Abtragtiefe 40 cm*. Förderweg bis 100 m*. 			überschüssiges Material entsorgen.

m3__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 2		überschüssigen Oberboden abfahren

Überschüssigen Oberboden aufladen und abfahren. Aushubmaterial entsorgen.

m3__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 3		Planum herstellen

Planum herstellen, Sohle nach Bodenabtrag planieren, Bodenklasse 3-5 nach DIN 		18300, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb 		einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm. Kettenfahrzeuge sind 			bevorzugt zu verwenden. Baugrund verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ≥ 90%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 10 MN/m².

kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.

Kf-Wert ist im Vorfeld mit einer Eignungsprüfung durch ein unabhängiges 			Bodenlabor nachzuweisen.* Verdichtung und kf-Wert sind durch 				Eigenüberwachungsprüfung nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 4	Tiefboard T = 120x300 mm*

Randeinfassung für Kunststoffgitterbelag aus Beton-Tiefbordsteinen

DIN 483 Form T 120x300 mm*, Bettung auf 20 cm Beton C15 mit beidseitiger

Rückenstütze nach DIN 18318.

m __________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 5	Tiefboard schneiden

Längenanpassung der Randeinfassung durch Schneiden der Beton-Tiefbordsteine, 		Schnittführung gerade*.

m __________ EP €_________ GP €___________

Grundposition	ZZ: 1

Pos. 6		Schottertragschicht d = 25-30 cm*

Schottertragschicht für Kunststoffgitterbelag aus Schotter der

Körnung 0-32 mm / 0-45 mm liefern und herstellen.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 				Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 6, Abb. 8 / Tab. 7, Abb. 9), 			kf  ≥ 1 x 10-5 m/s.

Schichtdicke 25-30 cm im eingebauten, verdichteten Zustand, zulässige Abweichung

von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht

größer als 2 cm. Tragschicht verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr  ca. 95%,

Verformungsmodul Ev2 ≥ 30 MN/m².

Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer Eignungsprüfung durch ein 			unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Verdichtung und kf-Wert sind beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung nach 		ZTV E-Stb zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition	ZZ: 1.1

Pos. 7		verminderte Schottertragschicht d = 10-15 cm*

Alternativ bei Herstellung einer reinigungsaktiven Tragschicht.

Tragschicht für Kunststoffgitterbelag aus Schotter der Körnung 0-16 mm / 0-32 mm,

gemäß TL SoB StB,  liefern und herstellen.

kf  ≥ 1 x 10-5 m/s. Schichtdicke 10-15 cm im eingebauten, verdichteten Zustand,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m 			langen Messstrecke nicht größer als 2 cm. Tragschicht verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr  ca. 95%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 20 MN/m².

Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer Eignungsprüfung durch ein 			unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Verdichtung und kf-Wert sind beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung nach

ZTV E-Stb zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition	ZZ: 1.1

Pos. 8		reinigungsaktive Tragschicht Baustellenmischung

Alternativ bei Herstellung einer reinigungsaktiven Tragschicht als 				Baustellenmischung.

Reinigungsaktive Tragschicht für Kunststoffgitterbelag homogen mischen,

auf verminderter Schottertragschicht herstellen und verdichten, aus

60 Vol.-% Schotter der Körnung 2-32 mm / 2-45 mm,

40 Vol.-% Oberboden der Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915. 				Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 4, Abb. 7),

kf  ≥ 1 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke 20 cm, gemessen in eingebautem, verdichtetem Zustand, zulässige 		Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung max. 2 cm Spalt innerhalb 			einer 4 m langen Messstrecke. Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu verwenden. 			Reinigungsaktive Tragschicht verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ≥ 93% ≤ 95%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 30 MN/ m².

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Verdichtung und kf-Wert sind beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung nach 		ZTV E-Stb zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition 	ZZ: 1.2

Pos. 9		reinigungsaktive Tragschicht einbaufertig liefern, einbauen

Alternativ bei Verwendung einer reinigungsaktive Tragschicht, wenn eine 			Baustellenmischung aufgrund fehlender Eignung des vorhanden Oberbodens oder 		geeigneter Maschinen nicht erfolgen kann.

Einbaufertige reinigungsaktive Tragschicht für Kunststoffgitterbelag liefern und 			auf verminderter Schottertragschicht der Pos. 7 herstellen und verdichten aus:

60 Vol.-% Schotter der Körnung 2-32 mm / 2-45 mm,

40 Vol.-% gesiebtem Oberboden der Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915,

Maschenweite 20 mm.										Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 4, Abb. 7),

kf  ≥ 1 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke 20 cm, gemessen in eingebautem, verdichtetem Zustand, zulässige 		Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung max. 2 cm Spalt innerhalb 			einer 4 m langen Messstrecke. Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu verwenden. 			Reinigungsaktive Tragschicht verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ≥ 93% ≤ 95%,

Verformungsmodul Ev2 ≥ 30 MN/m².

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Verdichtung und kf-Wert sind beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung nach 		ZTV E-Stb zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 10		Feinnetz als Verlegehilfe

Feinnetz als Verlegehilfe liefern und fach - und plangemäß auf der Bettung auslegen.

Feinnetz aus wasserdurchlässigem Kunststoffgewebe (Fabrikat HÜBNER-LEE). 			Überlappung mind. 30 cm.

m __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 11		Kunststoffgitterbelag, verminderte Tragschicht

Kunststoffgitterbelag aus  Recycling-Mischkunststoff geeignet für eine verminderte 		Tragschicht (25-35 cm) mit umlaufendem massivem Verbund liefern und einbauen, 		inkl. abrütteln der fertig verlegten und verfüllten Fläche.

Fabrikat: TTE®-MultiDrain PLUS

Farbe: grau

Format: 800 mm x 400 mm x 60 mm

Gewicht: ca. 8,5 kg (ca. 26 kg/m²)

Wandstärke: 14 mm Oberseite, 15 mm

Verbund: verzahntes Nut-Feder-System

Hersteller:		HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:		info@huebner-lee.de

Internet:	www.tte.eu

Von der bereits verlegten Fläche aus verlegen. Verlegen im Verband, 					Seitenversatz quer zur Fahrtrichtung, breite Auflagefläche nach unten.

In Einfassungsbereichen Dehnfugen aus EPDM-Einstreugranulat /					gewaschenem Sand 0/2 mm* herstellen, Dehnfugenbreite: ___ cm*.

Verlegehöhe: Elemente 1,5 - 2 cm über Anschlusshöhen (vor dem Abrütteln).

Bettung aus Splitt der Körnung 2-5 mm / 0-5 mm (Feinanteil < 0,063 mm ≤ 5 M.-%), 		Schichtdicke 3-5 cm.

Lieferung, Material, Herstellung und Profilierung der Bettung einkalkulieren.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 12		Pflastersteine in Kammern einsetzen

Parallel zum Verlegevorgang, die Kunststoff-Gitterelemente,					vor dem Setzen, mit TTE®-Pflastersteinen füllen.

Fabrikat: TTE®-Pflastersteine

Farbe: hellgrau / rubinrot / anthrazit*

Abmessung: 74 mm x 74 mm x 48 mm

Hersteller: HÜBNER-LEE

100 Pflastersteine entsprechen 1m².

St. __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 13		Kunststoffgitterbelag schneiden

Anschlüsse für Kunststoffgitterbelag durch Schneiden der Kunststoff-Gitterelemente 		in unverfülltem Zustand. Geeignete Geräte nach Schnittführung:

gerade - mit hartmetallbestücktem Kreissägeblatt,

rund – mit Stichsäge.

m __________ EP €_________ GP €___________

* kursiv gedruckte Textelemente sind individuell bzw. der örtlichen Situation anzupassen